MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:  RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, PISTA DE ROLAMENTO, PASSEIO PÚBLICO E RECONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOEM VIAS URBANAS

- - LOCALIZAÇÃO:

- Rua Alberto Pancotte, ente a Rua Pedro de Marchi e Av. Mathias Zanette

- Av. Mathias Zanette, entre a Rua Pedro de Marchi e Av. Júlio Cardoso

- Rua José Sebben, Saida Para Nova Alvorada final da Pavimentação

- Rua José Petrochi, entre a Rua Pedro de Marchi e Rua Orélio Gambatto

2.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas e Passeios Públicos, com emprego de blocos pré-fabricados de concreto modelo PAVI-S 16 faces, espessura de 6 cm, 8 cm e 10 cm, complementando com meio fio de concreto pré-moldados, reconstruindo os trechos de pavimentação danificadas na execução de drenagem necessária para o escoamento das aguas pluviais solucionando com esta obra os problemas de alagamento neste setor da Cidade de Itapuca.

3.0 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

Placa vibratória e cortadora de piso.

4.0 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA:

Os materiais básicos a serem utilizados na construção da obra são: Pó de pedra, brita nº 0 e areia industrial de basalto, blocos pré–fabricado concreto e meio fio de concreto.

5.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

As obras deverão ser executadas nos trechos indicados em projetos, com sinalização, proteção e indicação de obras, assim como também impedir o trânsito de veículos na extensão de cada trecho.

Na sequência, deverá ser executada a limpeza geral da pista a ser pavimentada executando-se inclusive o nivelamento seguindo a pavimentação da pista de rolamento e Passeio Público existente.

6.0 - MEIO – FIO:

Pré-fabricados de concreto: Serão empregados nas laterais das pistas e no canteiro central da Av, Mathias Zanette, resultando espelho de 14 cm, perfeitamente alinhados, com dimensões de 100x30x12x10 cm, fabricados com concreto Fck=35 Mpa

Argamassa de rejunte: Traço 1:3, respectivamente de cimento e areia média.

7.0 - EXECUÇÃO DO LEITO:

Após a execução dos serviços de regularização do subleito e, após assentados os meios-fios laterais, proceder-se-á a execução do leito ou base de assentamento dos blocos de concreto, empregando-se 8 cm e 10 cm, a brita zero e pó de basalto será fornecido  Munícipio que deverá ser devidamente espalhada e reguada pela empresa executora sentes de receber a pavimentação intertravada.

8.0 - BLOCOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO – PISTA DE ROLAMENTO:

Os bloquetes intertravados de concreto serão utilizados o modelo ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 22 X 11 cm, e = 8 cm, resistência de Fck=35 Mpa e 22 x 11 cm e = 10 cm. Resistência de Fck=50 Mpa, cor natural,

Absorção de água média blocos deverão ser feito inferior a 6 % e individual superior a 7 %.

Poderá ser utilizado blocos de concreto intertravados de 16 faces, com dimensões de 22x11x8 cm e resistência a compressão mínima de 35Mpa, na cor natural.

Quanto à qualidade dos blocos de concreto, estes devem atender a NBR 9781/2013,

9.0 - BLOCOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO – PASSEIO PÚBLICO:

Os bloquete modelo tipo tijolinho retangular de concreto, 20 x 10 cm, e = 6 cm, resistência de Fck=35 Mpa, cor natural,

10.0 – REJUNTE DE BLOCOS:

O rejuntamento das peças deverá imediatamente após à execução da pavimentação e, será executado com areia industrial de basalto, distribuindo-se uma camada de espessura igual a 0,65 cm sobre  toda a superfície a ser rejuntada, espalhando-se manualmente e esparramada com auxílio de vassoura especial, até preencher totalmente as juntas entre as peças de concreto, retirando-se as sobras de areia no final da compactação, para evitar que estas sobras sejam transportadas para dentro das caixas de coleta das águas pluviais).

11.0 - COMPACTAÇÃO DOS BLOCOS DE CONCRETO:

A compactação deverá ser executada com placa vibratória.

A compactação final deverá ser acompanhada do trabalho final de rejuntamento.

12.0 - PROTEÇÕES:

Todos os trechos de pistas projetados para receberem a pavimentação deverão ser corretamente sinalizados e interrompidos, utilizando-se cavaletes e placas pintadas com os dizeres, “Obras e Perigo”, cuja execução e conservação serão de responsabilidade da empresa executora das obras de pavimentação.

13.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Depois de concluídos os trabalhos de pavimentação das pistas, estas deverão ser totalmente limpas, removendo-se e transportando-se qualquer entulho e sobras de materiais empregados por ocasião da construção.

Nesta fase, também deverá se proceder com a limpeza das caixas de coleta de águas pluviais relativas ao trecho de rua com pavimentação concluída, retirando-se a areia depositada no interior destas.

14.0 - LIBERAÇÃO DAS PISTAS PAVIMENTADAS PARA TRÂNSITO:

As pistas somente deverão ser liberadas para o trânsito em geral após a compactação e o rejunte da pavimentação estiver impermeável.

15.0 - MEDIÇÕES:

Serão feitas pelo Engenheiro Responsável Fiscalização do Município, obedecendo-se as parcelas previstas no Cronograma de desembolso.

A Fiscalização do Município de Itapuca-RS, emitirá boletim de medição, para fim de pagamento das parcelas contratuais.

16.0 - RECEBIMENTO DA OBRA:

O Termo Provisório de recebimento será emitido quando da conclusão das obras e serviços,     juntamente com o último Boletim de Medição.

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será emitido no mínimo 85 dias após a conclusão das Obras de Pavimentação, depois de corrigidos os vícios ou falhas de construção, eventualmente presentes.

Itapuca-RS, 12 de março de 2025.

OLMIRO SERAFINI ECO                                                        DELAVIR SCORSATTO

Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D	                            Prefeito Municipal de Itapuca-RS